**Produktdatenblatt**

**Artikelbezeichnung**

**RINNENSTEIN**

**Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338, TL Pflaster-StB06**

**Produktgruppe** Barrierefreie Leitsysteme, Verkehrs- & Wasserleitsysteme

**Farben** Grau, Rot, Sondervorsatz

(nicht alle Formate sind in allen Farben verfügbar, Details siehe aktuelle Preisliste)

**Oberfläche** Nativo (unbehandelt)

**Abmessungen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rastermaß in cm**  | **Nennmaß mit zul. Abweichung in mm** |
| Länge | Breite | Dicke | Länge | Breite | Dicke |
| 16,0 | 16,0 | 10,0 | 156 ± 3 | 156 ± 3 | 100 ± 4 |
| \*16,0 | 16,0 | 10,0 | 156 ± 3 | 156 ± 3 | 100 ± 4 |
| 16,0 | 16,0 | 14,0 | 156 ± 3 | 156 ± 3 | 140 ± 4 |
| 16,0 | 16,0 | 14,0 bis 16,0 | 156 ± 3 | 156 ± 3 | 140 ± 4 bis 160 ± 4 |

**Kantenausbildung** Fasenausbildung: 4 x 2,6 mm, außer \*: ungefast

**Ausführung** Zweischichtig, Vorsatz ≥ 4 mm Vorsatz mit farbechten Natursteinkörnungen und UV-beständigen Farbpigmenten

**Flächen** Ober-, Unterseite und Seitenflächen planmäßig eben

**Konizität** Planmäßig keine

**Qualität** Pflaster: K D I

**Witterungswiderstand** Klasse 3, Kennzeichnung D, Masseverlust ≤ 1,0kg/m²

**Biegezugfestigkeit** T char ≥ 3,6 Mpa, längenbezogene Bruchlast ≥ 250 N/mm

**Abriebwiderstand** Klasse 4, Kennzeichnung I, Abriebbreite ≤ 20 mm

**Gleit-/Rutschwiderstand** Ausreichend

**Besondere Hinweise**

Abrieb- und Witterungswiderstand sowie Festigkeit werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Produkte können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Abweichungen von der Farbintensität der Produkte können durch unvermeidbare Abweichungen bei Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

 Stand: 17.03.09