Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung

KLASSIKLINE PALISADEN – alle Formate

Gartengestaltungselemente nach DIN EN 13198

Produktgruppe			Mauern, Hang- und Randbefestigung

Farben					Muschel-Kalk, Sandstein-Beige, Grau-Schwarz, Sonderfarbton

Oberfläche	Linear (unbehandelt)

Abmessungen

| Rastermaß in cm |  |  | Nennmaß mit zul. Abweichung in mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Länge | Breite | Dicke | Länge | Breite | Dicke |
| 15,0 | 15,0 | 100,0 | 150 ± 10 | 150 ± 10 | 1000 ± 10 |
| 15,0 | 15,0 | 80,0 | 150 ± 10 | 150 ± 10 | 800 ± 10 |
| 15,0 | 15,0 | 60,0 | 150 ± 10 | 150 ± 10 | 600 ± 10 |
| 15,0 | 15,0 | 40,0 | 150 ± 10 | 150 ± 10 | 400 ± 10 |
| 15,0 | 15,0 | 20,0 | 150 ± 10 | 150 ± 10 | 200 ± 10 |

Kantenausbildung	Bruchrau linear

Ausführung	Einschichtbeton mit Quarzkörnungen und UV-beständigen Eisenoxidfarben

Flächen	Ober-, Unterseite und Seitenflächen spaltrau

Konizität			Planmäßig keine

Qualität				C50/60

Witterungswiderstand		Wasseraufnahme ≤ 7,5 M-%

Abwitterung in Frost-Tausalz-Prüfung ≤ 1,5 kg/m²

Druckfestigkeit			T char ≥ 60 N/mm²

Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen/Platten können sich geringfügig abweichende Fugenmaße im Toleranzbereich der Fugenbreite VOB C ATV DIN 18318 ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, empfehlen wir unter Beachtung der geforderten Verlegebreite den genauen Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Steinreihen vor Beginn der Verglegearbeiten zu ermitteln.

Besondere Hinweise

Abrieb- und Witterungswiderstand sowie Festigkeit werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Produkte können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Abweichungen von der Farbintensität der Produkte können durch unvermeidbare Abweichungen bei Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Stand: 10.04.14